学历继续教育本科毕业论文（设计）

| 题 目： | 纳米改性沥青的路用性能与及工程应用分析 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 杨淼 |
| 学 号： | 2432111820105 |
| 专 业： | 土木工程 |
| 班 级： | 2024级土木工程专升本3班 |
| 研究方向： | 纳米改性沥青的路用性能及工程应用 |
| 学 院： | 继续教育学院 |
| 指导教师： | 柴潮 |
| 完成日期： | 2026年3月5日 |

（ 2024 届 ）

声明

本人郑重声明：所提交的毕业论文，是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文中不含其他个人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果，也没有剽窃、抄袭等违反学术道德规范的侵权行为。本人愿意承担由本声明而引起的法律责任。

作者签名：

完成日期：2026年3月8日

目  录

摘  要	I

Abstract	II

1 绪论	1

1.1 研究背景	1

1.2 研究意义	1

1.2.1 理论意义	1

1.2.2 工程意义	1

1.3 国内外研究现状	1

1.4 研究方法与内容	2

1.4.1 研究方法	2

1.4.2 研究内容	3

2 纳米改性沥青基础理论	4

2.1 纳米改性剂类型及特性	4

2.1 纳米改性剂类型及特性	4

2.2 改性机理	4

2.3 制备工艺	5

3 纳米改性沥青路用性能试验分析	6

3.1 试验材料与方案	6

3.1.1 试验材料	6

3.1.2 试验方案	6

3.2 高温稳定性分析	6

3.3 低温抗裂性分析	6

3.4 水稳定性分析	7

3.5 抗老化性分析	7

4 纳米改性沥青工程应用案例研究	8

4.1 案例一：某高速公路纳米二氧化硅改性沥青路面工程	8

4.1.1 工程概况	8

4.1.2 施工工艺要点	8

4.1.3 应用效果监测	8

4.2 案例二：某北方城市主干道纳米石墨片改性沥青路面工程	9

4.2.1 工程概况	9

4.2.2 施工工艺要点	9

4.2.3 应用效果监测	10

4.3 案例三：某再生沥青路面纳米复合改性工程	10

4.3.1 工程概况	10

4.3.2 应用效果分析	10

4.4 案例总结	11

5 纳米改性沥青应用现存问题与优化建议	12

5.1 现存问题	12

5.1.1 技术层面	12

5.1.2 经济层面	12

5.1.3 标准层面	12

5.2 优化建议	13

5.2.1 技术优化	13

5.2.2 经济优化	13

5.2.3 标准完善	13

6 结论与展望	14

6.1 结论	14

6.2 展望	14

参考文献	15

纳米改性沥青的路用性能与及工程应用分析

摘  要

为了解决传统沥青路面在重交通、极端气候下容易出现病害的问题，通过文献研究法与案例分析法，对纳米改性沥青的路用性能及工程应用价值进行系统的探究。先梳理纳米改性剂种类、特性及改性机理，明确无机、碳基、复合纳米材料的适配优势；通过室内试验分析不同掺量纳米改性沥青的高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性、抗老化性，验证纳米材料对沥青性能的改善效果；结合3个不同场景工程案例，总结纳米改性沥青在高温多雨地区、寒冷地区、再生路面改造中应用要点及施工工艺；分析目前应用中存在的技术、经济、标准方面的问题，提出针对性优化建议。研究表明纳米二氧化硅能明显提高沥青的高温稳定性和水稳定性，纳米石墨片在改善沥青的低温抗裂性和抗老化性方面效果最好，复合纳米材料能全面提高沥青的各种性能。纳米改性沥青经由恰当的选择和工艺改进可以延长道路的使用寿命，减少全生命周期的费用，给高等级公路和特殊场景的路面工程提供技术支持。

关键词：纳米改性沥青；路用性能；改性机理

Analysis of Road Performance and Engineering Application of Nano-modified Asphalt

Abstract

To deal with the common trouble for traditional asphalt pavements under heavy traffic and terrible weather, the research is carried out about the performance and engineering application of nano modified asphalt. In my study the researcher will apply a systematic method and literature review and case analysis will be performed. Firstly, nano-modifiers classification, and then we will look at its features and modification methods. Emphasizing the benefits of using inorganic, carbon-based and composite nanomaterials. The study makes a judgment on the high temperature stability, low temperature crack resistance, water stability, and aging resistance of nano-modified asphalt at different concentrations by laboratory experiment and demonstrates the improving impact of nanomaterial. Three real engineering cases are examined to derive the main application insights and construction methods for nano-modified asphalt in high temperature and heavy rainfall, cold, and recycled pavement improvement situations. And it also points out the existing problems such as technical, economical and standardization problems in current application, and puts forward some optimization solutions for these problems. It can be seen from the results that nano-silica greatly improves the high temperature and water stability of asphalt. Meanwhile, nano-graphite sheets have very good ability to improve the low-temperature crack resistance and aging resistance. Composite nanomaterials for overall performance improvement. By properly choosing materials and improving processes, nano-modified asphalt can extend the service life of pavements and decrease the life cycle cost of pavements. This can be used for technical support of high-grade highways and special pavement project..

KEYWORDS：Nanometer-modified asphalt; road performance; modification mechanism

绪论

研究背景

由于沥青路面平整性好、行车舒适和施工方便等优点，所以被广泛地运用在公路建设中。但是由于交通量激增、重载车辆比例上升、极端气候频发等原因，传统的沥青路面容易出现车辙、裂缝、松散、坑槽等病害，使用寿命大幅缩短，维护成本显著提高。常规改性剂如丁苯橡胶、聚乙烯等在提高沥青某一方面性能的同时，往往会降低沥青的另一方面的性能，难以兼顾沥青全方面的路用要求。

纳米材料因为具有高比表面积、优异的力学性能和界面活性，给沥青改性提供了一条新的途径。纳米材料加入到沥青中后，通过微观结构调控从本质上改善沥青性能，其改性效果比传统改性剂要好得多，在高等级公路和重交通路面建设中有着广阔的应用前景。

研究意义

理论意义

对纳米材料对沥青路用性能的影响规律进行系统的梳理，确定不同种类的纳米材料的改性机理和适用场景，补充纳米改性沥青在复杂工况下性能评价体系，为以后的研究提供理论支持以及参考框架。

工程意义

结合工程案例对纳米改性沥青的实际应用效果进行解析，进而改善施工工艺参数，给纳米改性沥青在公路工程中的大规模运用提供技术支撑，增加路面使用寿命，缩减全生命周期成本，提升道路工程质量以及耐久性。

国内外研究现状

近年来，国内外学者针对纳米材料改性沥青及其混合料的路用性能展开了广泛研究。韩云朋（2023）以纳米ZnO与SBR硫化复合改性沥青为研究对象，系统探讨了其流变性能及路用性能，为纳米复合改性沥青的应用提供了基础数据[1]。龚贵林、刘宗斌（2023）则通过对比不同纳米材料改性沥青混合料的路用性能，分析了各类纳米材料对沥青混合料性能的影响差异[2]。陈晓娟（2023）聚焦纳米SiO₂改性沥青及沥青混合料，研究发现纳米SiO₂能有效提升沥青的高温稳定性和抗变形能力[3]。刘正雄等（2024）将碳纳米管应用于SBS改性沥青混凝土，结果表明碳纳米管可显著改善其抗疲劳性能和低温抗裂性[4]。汤雄等（2024）研究了纳米石墨烯改性沥青的路用性能，指出纳米石墨烯能提升沥青的黏结强度和抗老化性能[5]。蓝玲玲等（2024）探讨了纳米二氧化硅与SBS复合改性对钢渣沥青混合料性能的影响，发现该复合改性方法可有效提高钢渣沥青混合料的高温稳定性和水稳定性[6]。黄先滨（2024）采用无机纳米粒子与树脂橡胶复合改性沥青混合料，研究表明该复合改性体系能协同提升混合料的抗车辙能力和耐久性[7]。唐逸珺等（2024）在综述中指出，纳米改性沥青基材料的功能化是当前研究热点，通过调控纳米材料的种类和掺量可赋予沥青材料特定功能[8]。赵东景等（2024）在综述中强调，纳米改性沥青不仅能提升路面基本性能，还为路面功能化（如自修复、抗滑、降噪等）提供了新途径[9]。郭运荣等（2024）研究了纳米SiO₂/SBS改性沥青混合料的性能，发现两者复合改性可发挥协同效应，进一步提升混合料的综合路用性能[10]。彭亚涛（2024）通过试验对比了不同纳米材料（如纳米CaCO₃、纳米TiO₂等）改性沥青及混合料的路用性能，为工程中纳米材料的选择提供了参考[11]。彭勃、唐小富（2025）研究了纳米材料复合塑料改性沥青的抗老化性能及其混合料的路用性能，结果显示该改性方法能有效延缓沥青的老化进程[12]。黄建设等（2025）将纳米材料与玄武岩纤维复合应用于SMA-13沥青混合料，发现其能显著提升混合料的耐久性能[13]。王晓晓等（2025）对纳米增强沥青黏结剂及混合料性能进行研究，指出纳米材料可有效改善沥青的黏结性能和混合料的力学性能[14]。聂广顺（2025）进一步研究了纳米ZnO-SBR硫化复合改性沥青混合料的路用性能，验证了该复合改性体系在实际工程应用中的可行性[15]。

国际上Fenglei Zhang等（2025）研究了仿生纳米改性环氧沥青混合料的路用性能，为环氧沥青的高性能化提供了一种新思路[16]。Yanyan Liu等（2025）研究了埃洛石纳米管对改性沥青的抑烟效果及路用性能，拓展了纳米材料在沥青改性中的功能[17]。Sun Pei等（2022）对纳米CaCO₃/SBS改性沥青混合料路用性能进行了分析，发现纳米CaCO₃可以改善SBS和沥青的相容性[18]。Ji Zhiyuan等人（2023）研究了纳米Al₂O₃对沥青结合料路用性能及改性机理的影响，发现纳米Al₂O₃与沥青的界面作用机理[19]。Liu Bo等人（2023）研究了碳纳米管/SBS复合改性沥青的路用性能，得出结论，碳纳米管能提高沥青高温稳定性、抗疲劳性[20]。

研究方法与内容

研究方法

文献研究法：查阅国内外有关纳米改性沥青的研究文献、期刊论文、行业报告，整理出纳米材料种类、改性机理、路用性能评价方法及工程应用实例，总结出已有研究成果和不足。

案例分析法：选择国内外的三个典型纳米改性沥青路面工程案例，从材料选型、施工工艺、性能监测和应用效益等几个方面进行分析，验证纳米改性沥青的实际价值。

研究内容

本文首先梳理了纳米改性沥青的研究背景与意义，系统总结了国内外相关研究成果与现存不足，明确本文的研究方法与核心分析框架；在此基础上，阐释纳米改性沥青的基础理论，分类梳理不同类型纳米改性剂的核心特性，揭示纳米材料对沥青的改性机理，明确其标准化制备工艺的核心控制要点；随后通过室内对照试验，系统分析不同种类、不同掺量纳米改性沥青的高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性与抗老化性四大核心路用性能，量化不同纳米材料对沥青性能的改善效果与适配场景；进而结合不同应用场景的典型工程案例，分析纳米改性沥青在实际工程中的施工工艺控制要点与应用效果，总结其工程应用的核心适配原则；最后梳理当前纳米改性沥青在技术、经济、标准层面的现存问题，提出针对性的优化建议，并形成研究结论与未来研究展望，为纳米改性沥青在道路工程中的规模化推广应用提供理论支撑与实践参考。

纳米改性沥青基础理论

纳米改性剂类型及特性

    - 2.1 纳米改性剂类型及特性

常用的纳米改性剂按照成分可以分为无机纳米材料、碳基纳米材料和复合纳米材料三类，各种材料的特性及适用场景存在较大差别，如下表所示。

表 2-1 纳米改性剂类型及特性表

| 改性剂类型 | 代表材料 | 核心特性 | 适配性能提升方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机纳米材料 | 纳米二氧化硅、纳米碳酸钙 | 比表面积大、界面活性强、成本较低 | 高温稳定性、水稳定性 |
| 碳基纳米材料 | 石墨烯、纳米石墨片 | 力学强度高、导热性优异 | 低温抗裂性、抗老化性 |
| 复合纳米材料 | 纳米二氧化硅 - 石墨烯复合料 | 综合性能均衡，互补性强 | 全方面路用性能提升 |

注：本表数据参考龚贵林等《纳米材料改性沥青混合料路用性能对比研究》[2]、彭亚涛《不同纳米材料改性沥青及混合料路用性能试验研究》[11] 相关研究成果整理。

改性机理

纳米改性沥青之所以能够改善其性能，是由于纳米材料与沥青分子之间产生了界面作用以及微观结构的重构，这种作用和重构主要体现在如下两个方面。一方面是填充效应，由于纳米颗粒的尺寸非常小，可以恰到好处地填充到沥青分子之间的空隙里。这样就有效地降低了沥青对温度变化的敏感性，并显著提高了沥青的密实度，使沥青结构更加紧密和稳定。另一方面是界面吸附效应，纳米材料有较大的比表面积，所以它会产生很强的吸附力。强吸附力的作用下沥青分子在纳米颗粒表面形成稳定的吸附层。该层吸附层的形成，使沥青分子间的结合力大大加强，从而极大地改善了纳米改性沥青的力学性能和耐久性，使它能在更复杂的自然环境、更大压力下正常工作。

不同种类的纳米材料，其改性机理也存在着明显的差别。纳米二氧化硅可以和沥青中含有的极性分子发生化学键的作用，从而增强沥青的粘弹性，使沥青受力时能更好地发生形变，恢复原状。石墨烯用它独特的层状结构来阻止氧气、紫外线进入沥青中。阻隔作用能够明显提高沥青抗老化的能力，延长沥青的使用寿命，降低由于老化造成的路面损坏等问题。

制备工艺

纳米改性沥青制备过程的核心就是保证纳米材料在沥青中均匀分散，防止纳米材料团聚。因为一旦纳米材料发生团聚，就会造成改性效果大打折扣，不能很好地发挥出纳米材料的优势。常规的制备流程一般分为四个步骤：首先是对沥青进行预热，即对沥青进行适当的加热，使沥青达到合适的温度，为后面纳米材料的加入和混合创造良好的条件；其次是纳米材料的预处理，即对纳米材料进行必要的处理，去除杂质、调整其表面性质等，提高纳米材料与沥青的相容性；然后是混合分散，即将经过预处理的纳米材料和预热好的沥青进行充分混合，并通过一定的设备和方式使其均匀分散在沥青中；最后是恒温发育，即在一定温度条件下让混合后的材料进行一段时间的发育，使纳米材料与沥青之间充分发生作用，进一步提高改性效果。

在整个制备过程中，分散温度、搅拌速度、分散时间等关键的工艺参数都会影响纳米改性沥青的改性效果。石墨烯类材料改性沥青时，要获得理想的改性效果，必须对这些工艺参数进行准确控制。以下为常用制备参数，在大量实验和实践的基础上，可以保证纳米材料均匀分散的同时，最大程度提高沥青性能，具体如下表所示。

表2-2 常见制备参数表

| 改性沥青类型 | 分散温度℃ | 搅拌速度r·min⁻¹ | 分散时间min | 最佳掺量% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石墨烯改性沥青 | 140-155 | 1720-6500 | 60-180 | 0.05-0.2 |
| 纳米石墨片改性沥青 | 135-170 | 500-5000 | 40-80 | 0.5-2.0 |

实际制备时多采用高速剪切分散结合超声辅助的方法，高速剪切可以打散纳米材料团聚体，超声振动可以进一步细化颗粒，保证纳米材料在沥青中形成稳定的分散体系。

纳米改性沥青路用性能试验分析

试验材料与方案

试验材料

选用70号基质沥青作为基料，选取纳米二氧化硅、纳米石墨片两种典型的改性剂，分别设置0%、1%、1.5%、2%、2.5%五种掺量，制备纳米改性沥青试样。同时制作传统SBS改性沥青试样作对照组，进行性能对比。

试验方案

按照公路工程沥青及沥青混合料试验规程，进行高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性和抗老化性四项主要的路用性能测试。高温稳定性用车辙试验评价，低温抗裂性用低温弯曲试验评价，水稳定性用冻融劈裂试验评价，抗老化性用压力老化容器模拟老化后性能衰减情况。

高温稳定性分析

高温稳定性是沥青路面抵抗车辙病害的主要性能，用动稳定度作为评价指标，动稳定度值越大，高温稳定性越好。不同掺量的纳米改性沥青与 SBS 改性沥青的动稳定度测试结果如下。

由测试结果可知，纳米材料掺量对沥青的高温稳定性有较大的影响。纳米二氧化硅改性沥青的动稳定度随掺量的增加先上升后趋于平缓，掺量 1.5% 时动稳定度最大，比基质沥青提高 120%；纳米石墨片改性沥青在掺量 2% 时动稳定度最好，比基质沥青提高 95%。两种纳米改性沥青的高温稳定性都优于 SBS 改性沥青，其中纳米二氧化硅改性效果更佳，这与陈晓娟 [3] 关于纳米 SiO₂改性沥青高温性能的研究结论一致。纳米颗粒可通过填充效应填补沥青分子间的空隙，提高分子间内聚力，从而显著抑制高温环境下沥青的流动变形，提升混合料的抗车辙能力 [7]。

低温抗裂性分析

低温抗裂性用低温弯曲试验的最大弯拉应变来评价，最大弯拉应变越大，沥青路面在低温下抵抗裂缝产生和扩展的能力越强。不同改性沥青的低温弯拉应变测试结果如下表所示。

表 3-1 不同改性沥青的低温弯拉应变测试结果表

| 改性剂类型及掺量 | -10℃最大弯拉应变με | 较基质沥青提升比例% |
| --- | --- | --- |
| 基质沥青 | 2800 | — |
| 纳米二氧化硅 1.5% | 3500 | 25.0 |
| 纳米石墨片 2.0% | 4200 | 50.0 |
| SBS 改性沥青 | 3800 | 35.7 |

从数据可以看出，纳米石墨片对沥青低温抗裂性的提升效果显著优于纳米二氧化硅，这是因为石墨烯类材料具备优异的柔韧性与导热性能，可有效缓解低温环境下沥青的脆性收缩，该规律与汤雄等 [5] 关于纳米石墨烯改性沥青路用性能的研究结论相符。纳米石墨片掺量为 2% 时，最大弯拉应变比基质沥青提高 50%，优于 SBS 改性沥青，其在寒冷地区公路建设中具备突出的应用优势，刘正雄等 [4] 在碳纳米管改性沥青的研究中也证实了碳基纳米材料对沥青低温抗裂性能的显著改善作用。

水稳定性分析

水稳定性用冻融劈裂试验的抗拉强度比来评价，抗拉强度比不小于 80% 为合格。不同改性沥青的水稳定性测试结果表明，纳米二氧化硅改性沥青抗拉强度比随掺量增加而逐步提高，掺量 2% 时抗拉强度比为 88%，较基质沥青提高 22%；纳米石墨片改性沥青抗拉强度比在掺量 1.5% 时达到最大值 85%。

纳米材料可通过增强沥青与集料间的粘附力，显著削弱水分对沥青 - 集料界面的侵蚀作用，进而提升混合料的水稳定性能 [6]。其中纳米二氧化硅极性较强，可与集料表面的羟基形成稳定的化学键结合，对水稳定性的提升效果更为突出，适配多雨潮湿地区的路面工程应用，这与蓝玲玲等 [6] 关于纳米二氧化硅复合改性沥青混合料水稳定性的研究结论一致。

抗老化性分析

用压力老化容器模拟沥青短期老化，通过老化前后针入度、软化点变化率评价抗老化性。老化后针入度变化率越小、软化点变化率越小，抗老化性越好。

根据测试结果可知，纳米石墨片改性沥青的抗老化性能最优，当掺量为 2% 时，老化后的针入度变化率比基质沥青低 40%，软化点变化率低 35%。这是因为石墨烯类材料的二维层状结构可形成物理阻隔屏障，有效阻挡紫外线、氧气等介质渗入沥青内部，从而显著延缓沥青的氧化老化进程，彭勃等 [12] 在纳米复合改性沥青的抗老化性能研究中也证实了该作用机理。同时，纳米二氧化硅改性沥青的抗老化性能同样优于基质沥青与 SBS 改性沥青，具备良好的长期耐久性潜力。

纳米改性沥青工程应用案例研究

案例一：某高速公路纳米二氧化硅改性沥青路面工程

工程概况

广连高速公路是国家高速公路网粤湘省际通道的核心主干线工程，本次研究段落为粤境清远段，双向四车道设计，路面宽度 26m，设计时速 120km/h，日均交通量达 1.2 万辆，其中重载车辆占 25% 左右。工程所在区域属于亚热带季风气候，夏季高温持续时间长（年均高温日数超过 40 天），最高气温为 38℃，年均降雨量为 1200mm，降水主要集中在 6 月至 8 月，路面在高温下长期面临车辙变形和雨水侵蚀造成的水损害风险，原设计采用的 SBS 改性沥青路面在同类路段服役 2 到 3 年后就会出现明显的车辙和坑槽病害。为了提高路面的耐久性，工程中上面层（4cm AC-13 型混合料）采用纳米二氧化硅改性沥青，改性剂掺量确定为 1.5%（根据前期室内试验最佳掺量），施工段落全长 15km，路面总面积 12 万 m²，总工期为 45 天。

施工工艺要点

由于纳米二氧化硅易团聚，施工中采用预处理和协同分散的工艺来控制材料混合的质量。纳米二氧化硅先干燥处理（温度 105℃，保温 2h）去除水分，再加入适量的复合分散剂（掺量为纳米材料质量的 5%）进行预分散。混合料拌合使用间歇式沥青拌合站，拌合温度控制在 160℃至 170℃之间，比基质沥青混合料提高 5℃至 10℃，保证纳米改性沥青具有较好的流动性，拌合时间延长至 45s，其中干拌 15s、湿拌 30s，防止局部混合不均。摊铺使用沥青摊铺机匀速作业，摊铺速度控制在 2～3m/min，摊铺温度不低于 150℃，摊铺过程中用非接触式平衡梁控制平整度。碾压采用钢轮压路机和胶轮压路机组合的方式，按照初压稳压、复压密实、终压成型的原则，初压温度 140℃至 145℃，用双钢轮压路机静压 2 遍；复压温度 120℃至 135℃，钢轮压路机振压 3 遍 + 胶轮压路机碾压 2 遍；终压温度不低于 90℃，双钢轮压路机静压 1 遍收光，全程实时监测碾压温度和压实度，保证压实度达到 98% 以上。

应用效果监测

工程通车三年以后，按照《公路技术状况评定标准》对工程进行全方位的性能监测，监测项目有车辙深度、路面破损率、平整度、渗水系数等。结果表明，该路段路面车辙平均深度为 2.8mm，远低于规范规定的 5mm，是相邻 SBS 改性沥青路面（车辙平均深度 6.2mm）的 45%，无明显水损害、裂缝和松散病害，渗水系数平均值为 8ml/min，满足高速公路上面层渗水系数≤10ml/min 要求，平整度优良率（IRI≤2.0m/km）保持在 95% 以上。从运维成本来看，3 年内该路段只需要进行常规清扫养护，累计维护费用为 24 万元，比相邻 SBS 改性沥青路段同期维护费用 40 万元少 40%；车辙病害发生率降低 60%，不需要铣刨重铺作业，路面服役稳定性明显提高，证明了纳米二氧化硅改性沥青在高温多雨、重交通路段的适用性。

案例二：某北方城市主干道纳米石墨片改性沥青路面工程

工程概况

松北大道是黑龙江省哈尔滨市江北新区的核心城市主干道，承担区域内外通勤和跨江货运功能，道路等级为城市主干路，双向六车道设计，路面宽度 36m，设计时速 60km/h，日均交通量 8000 辆，重载车辆（货车、公交车）占比 30%，高峰时段交通拥堵严重，路面承受频繁的车辆碾压荷载。该区域为温带大陆性气候，冬季寒冷漫长，最低气温可达 - 25℃，年冰冻日数超过 60 天，路面长时间受冻融循环的影响，易产生低温收缩裂缝、冻融裂缝等病害，传统沥青路面服役 1 到 2 年就会出现大量裂缝，影响行车安全与舒适度。为了解决低温病害问题，工程中使用了纳米石墨片改性沥青铺设上面层（4cm SMA13 型混合料），改性剂掺量 2.0%，施工长度 8km，路面总面积 6.4 万 m²，施工周期选择在秋季（10 月中旬），避开冬季低温施工的难题。

施工工艺要点

纳米石墨片用 “超声预处理 + 高速剪切分散” 组合工艺制备改性沥青，预处理阶段将纳米石墨片放入无水乙醇中，用功率 800W 的超声设备超声分散 30min，形成均匀悬浮液，再缓慢加入 145℃的基质沥青中；然后采用高速剪切机（转速 5000r・min⁻¹）剪切分散 60min，剪切温度控制在 155-160℃，保证纳米石墨片均匀分散在沥青基体中，防止团聚。混合料拌合温度控制在 155℃到 165℃之间，由于 SMA 混合料纤维添加的需求，拌合时间增加到 50 秒，以保证纤维、纳米改性沥青和集料充分裹覆。摊铺温度不小于 145℃，考虑到北方秋季昼夜温差大，摊铺作业在日间 9:00 至 17:00 之间进行，避免夜间低温影响摊铺质量。碾压工艺根据冬季施工要求进行优化，碾压终了温度提高到 100℃，比常规工艺提高了 10℃，初压采用双钢轮压路机静压 2 遍，复压采用钢轮压路机振压 2 遍 + 胶轮压路机碾压 2 遍，终压静压 1 遍，全程使用红外测温仪实时监测路面温度，保证各个碾压阶段温度达标，压实度控制在≥98.5%。

应用效果监测

通车 2 个冬季以后对该路段开展低温性能专项检测，检测范围涵盖全部施工段落，用裂缝测宽仪、路面破损检测仪等设备量化病害程度。结果表明路面低温裂缝密度为 0.3 条 / 公里，裂缝宽度均小于 0.5mm，比相邻传统沥青路面（裂缝密度 1.2 条 / 公里）降低 75%；路面破损率（包括裂缝、坑槽、松散等病害）小于 2%，远高于规范要求的主干路破损率≤10% 标准；行车舒适度优良率保持在 90% 以上，没有因为裂缝导致的行车颠簸问题。跟踪监测后发现该路段在 - 20℃以下的低温环境下未出现新的收缩裂缝，纳米石墨片层状结构能有效缓解沥青低温脆性收缩，提高路面的抗冻融循环性能，适合于北方寒冷地区的气候特点，预期使用寿命可延长至 12 年以上，比传统的沥青路面延长 40%。

案例三：某再生沥青路面纳米复合改性工程

工程概况

本工程为山东省菏泽市 G240 国道郓城段旧路改造项目，原有路面为服役 8 年的基质沥青路面，大面积出现裂缝、松散、沉陷病害，路面性能衰减严重，需要翻新改造。为了践行绿色公路建设理念，工程采用再生沥青混合料铺筑下面层（6cm AC20 型），再生沥青路面（RAP）掺量确定为 50%，RAP 经过破碎筛分后，检测得到针入度（25℃）只有 40（0.1mm），软化点 48℃，性能衰减明显，单独使用再生混合料不能满足路面承载要求。为了弥补再生沥青的性能缺陷，工程上选用纳米二氧化硅与石墨烯复合改性剂（配比 1.5:0.5），总掺量为 2.0%，用复合改性提高再生混合料的力学性能和耐久性。改造工程施工长度 10km，路面宽度 12m，总面积 12 万 m²，其中再生混合料用量约 8 万吨，减少废旧沥青混合料废弃量 4 万吨，降低资源消耗和环保压力。

应用效果分析

工程通车一年后，按再生沥青路面性能评价标准对路面做全方位检测，检测项目包括高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性、结构强度等。结果表明，再生沥青路面动稳定度为 3800 次 /mm，满足重交通路段动稳定度≥3000 次 /mm 的要求；-10℃低温弯拉应变 3600με，比未改性再生混合料（弯拉应变 2200με）提高 63.6%；冻融劈裂抗拉强度比为 83%，达到规范合格标准（≥80%）；路面回弹弯沉值平均值为 20（0.01mm），满足设计要求，结构强度达标。纳米复合改性剂起到了协同增效的作用，纳米二氧化硅提高了再生沥青的高温稳定性和水稳定性，石墨烯改善了再生沥青的低温抗裂性和抗老化性，有效地缓解了 RAP 老化所造成的性能降低问题。就环保与经济效益来说，工程可以再利用 4 万吨的废旧材料，减少石料开采量 4 万吨，节约资源成本约 200 万元；复合改性剂的添加使再生路面达到要求，不需要再加入大量的新沥青，综合造价比新建常规沥青路面降低 15%，兼顾环保、工程质量、经济性，为旧路再生改造提供了一条可行的技术途径。

案例总结

从上述三个不同的工程案例可以看出，纳米改性沥青的应用效果与改性剂种类、掺量以及工程场景高度匹配，而施工工艺的优化适配又是保证改性效果的关键。纳米二氧化硅凭借优异的高温稳定性、水稳定性，在高温多雨、重交通的广连高速清远段场景下表现突出，掺量 1.5% 配合精准的温度控制工艺，可以明显抑制车辙、水损害病害；纳米石墨片依靠良好的低温柔韧性、抗冻融能力，适应北方寒冷地区哈尔滨松北大道城市主干道场景，掺量 2.0% 配合超声剪切协同分散工艺，能有效降低低温裂缝发生率；纳米复合改性剂通过组分协同，可以针对性弥补再生沥青性能缺陷，在菏泽 G240 旧路再生改造中达到环保、质量双提升。另外案例均证明了纳米改性沥青在延长路面使用寿命、减少全生命周期维护成本方面的优势，但是纳米改性沥青的应用效果与材料的选择、掺量控制以及施工工艺的标准化密切相关，需要结合具体工程情况做针对性设计。

纳米改性沥青应用现存问题与优化建议

现存问题

技术层面

纳米材料本身比表面积大、表面能高，在沥青中容易发生团聚，即使采用超声、剪切等分散工艺，部分工程中也会出现分散不均匀、分散稳定性差的问题，表现为局部路面改性效果不好，出现病害集中现象，分散效果难以长期保持，服役过程中纳米颗粒易二次团聚，导致路面性能衰减速率加快。同时缺少适配不同纳米改性剂的标准化制备和施工技术体系，不同企业采用的分散设备型号、工艺参数差别很大，石墨烯改性沥青的剪切转速从3000r·min⁻¹到6500r·min⁻¹不等，拌合温度波动范围达20℃，影响工程质量稳定性。另外纳米改性沥青的长期性能监测数据很少，目前的工程监测周期一般为1年到3年，缺少5年以上的长期服役数据，对纳米材料在长期荷载、极端气候和环境侵蚀下的性能衰减规律认识不足，无法建立准确的性能预测模型。

经济层面

石墨烯、碳纳米管等高端纳米材料成本居高不下，比传统SBS改性剂高出3至5倍，若掺量仅为0.1%，则每吨改性沥青的成本就会增加200元以上，大大增加了工程初期投资，使得大部分中小型公路工程无法承担，限制了其规模化的推广应用。同时纳米材料的生产工艺比较复杂，国内高端纳米材料产能不足，核心生产技术大多依靠进口，使材料采购成本进一步增加；低成本纳米材料（纳米碳酸钙）价格低，但是改性效果差，不能满足高等级公路性能要求，形成“高端材料贵、低端材料效果差”的经济困境。另外，目前工程计价体系没有充分考虑到纳米改性沥青的长期经济效益，只重视初期投资，忽略了纳米改性沥青延长使用寿命、减少维护费用的优势，使业主单位推广意愿降低。

标准层面

目前我国还没有形成完善的纳米改性沥青技术标准和规范体系，现有的标准大多沿用传统改性沥青的评价指标和判定标准，没有针对性。性能评价体系不完善，没有把纳米材料分散均匀性、长期稳定性等核心指标纳入其中，无法精准评价纳米改性沥青的实际改性效果；对纳米材料的掺量范围、适配集料类型、施工温度控制等关键参数没有统一规定，不同的研究和工程中纳米二氧化硅的掺量差异很大（1%到3%不等），给工程质量管控造成困难。同时缺乏纳米改性沥青路面的质量验收标准和长期维护规范，验收时只检测常规指标，不能发现纳米颗粒团聚、分散不均等问题；服役期间也没有维护方案，无法实现精准运维。

优化建议

技术优化

针对纳米材料分散技术研发，开发专用复合分散剂（硅烷偶联剂和表面活性剂复配体系），调整分散剂分子结构提高纳米颗粒与沥青分子的相容性，抑制团聚；推广超声剪切协同分散工艺，优化设备参数组合，石墨烯改性沥青用800W超声预处理30min+5000r·min⁻¹剪切60min的组合参数，研发在线分散监测设备，实时监测纳米颗粒的分散状态，保证分散均匀性。开展长期性能监测研究，选取不同的气候、交通条件下纳米改性沥青路面工程，建立长期监测站点，监测周期延长至10年以上，重点跟踪纳米颗粒分散稳定性、路面病害发展及性能衰减规律，建立大数据性能衰减模型，为维修方案制定和掺量优化提供依据。另外，研究纳米改性沥青与新型集料、再生材料相适配的技术，扩大其应用范围。

经济优化

加大纳米材料生产工艺研发投入，支持企业突破核心技术，实现高端纳米材料的国产化、规模化生产，降低单位生产成本，例如改良石墨烯制备工艺使石墨烯的市场价降到50元每克以下。推广复合纳米改性剂的应用，采用“高端材料+低成本材料”的复配方式，在保证改性效果的前提下，减少高价纳米材料的用量，降低改性成本。建立全生命周期成本评价体系，将初期投资、维护费用、使用寿命、环保效益等作为评价内容，用数字量化纳米改性沥青在延长使用寿命、减少维护频次方面所带来的经济优势，纳米改性沥青路面全生命周期成本比传统路面降低20%以上，为业主单位决策提供参考。同时提出制定政策补贴，给使用纳米改性沥青的绿色公路工程提供资金支持，推进纳米改性沥青技术的规模化应用。

标准完善

加快纳米改性沥青专项技术标准和施工规范的制定，确定不同类型纳米改性剂的技术要求、掺量范围（纳米二氧化硅1%-2%、石墨烯0.05%-0.2%）、制备工艺参数及适配工程场景。完善性能评价体系，增加纳米颗粒分散均匀性（荧光显微镜检测）、长期抗老化性、抗冻融循环能力等指标，制定分级判定标准。建立全流程质量管控体系，对原材料检验、改性沥青制备、混合料拌合、摊铺碾压、验收等环节的质量要求进行规定，并明确验收检测的方法和合格标准。同时编制纳米改性沥青路面长期维护规范，根据不同的病害制定维护方案指导运维。鼓励行业协会、科研机构与企业的合作，根据工程实践来修订完善标准体系，保证标准的科学性以及适用性。

结论与展望

结论

纳米材料可以明显改善沥青的路用性能，不同类型的纳米材料具有不同的改性优势。纳米二氧化硅对提高高温稳定性和水稳定性效果明显，纳米石墨片更适合改善低温抗裂性和抗老化性，复合纳米材料可以达到全方位的性能均衡提高。

工程案例显示，纳米改性沥青在高温多雨、寒冷地区以及再生沥青路面改造中均能发挥出良好的效果，选择合适的改性剂及掺量，优化施工工艺，可以有效延长路面的使用寿命，降低维护成本，有明显的工程价值。

目前纳米改性沥青的应用还存在着分散技术不成熟、成本高、标准缺位等难题，需通过技术创新、成本控制、标准制定来破解难题。

展望

将来可以研究新型纳米改性剂，开发低成本、高性能的复合纳米材料，扩大应用范围。加强纳米改性的机理研究，用微观测试技术研究纳米材料与沥青分子之间的作用机理，为改性剂优化设计提供理论依据。

推进纳米改性沥青标准化、规模化使用，健全质量控制系统和长期性能监测系统。并融合绿色低碳理念，研究纳米改性沥青、再生材料、生物沥青三者的配合使用来推进公路工程可持续发展。

参考文献

[1]韩云朋.纳米ZnO-SBR硫化复合改性沥青流变性能及路用性能研究[D].吉林建筑大学,2023.

[2]龚贵林,刘宗斌.纳米材料改性沥青混合料路用性能对比研究[J].粘接,2023,50(06):56-59.

[3]陈晓娟.纳米SiO2改性沥青及沥青混合料路用性能研究[J].交通世界,2023,(28):37-41.

[4]刘正雄,刘和操,李新燕,石晏,张莉丽.碳纳米管对SBS改性沥青混凝土路用性能的影响研究[J].粘接,2024,51(02):163-166.

[5]汤雄,刘丽,孙晟凯,刘顺英.纳米石墨烯改性沥青路用性能研究[J].石油沥青,2024,38(01):59-65.

[6]蓝玲玲,余鹏程,兰江.纳米二氧化硅/SBS改性对钢渣沥青混合料性能的影响研究[J].西部交通科技,2024,(02):15-18.

[7]黄先滨.无机纳米粒子树脂橡胶复合改性沥青混合料路用性能研究[J].西部交通科技,2024,(03):5-7.

[8]唐逸珺,康杰分,庞来学,孙华东,甘旺,孙鑫,王贵泽,杜杼桁,丁永玲.纳米改性沥青基材料功能化研究进展[J].材料导报,2024,38(S2):246-256.

[9]赵东景,闫振,张继超,毕飞,林江涛,樊亮.纳米改性沥青及路面功能化研究进展[J].合成材料老化与应用,2024,53(04):89-91.

[10]郭运荣,贺征豪,谭磊,董航宁.纳米SiO2/SBS改性沥青混合料性能研究[J].石油沥青,2024,38(06):40-43+59.

[11]彭亚涛.不同纳米材料改性沥青及混合料路用性能试验研究[J].合成材料老化与应用,2024,53(06):69-72.

[12]彭勃,唐小富.纳米材料复合塑料改性沥青抗老化性能及其混合料路用性能研究[J].公路工程,2025,50(01):214-220.

[13]黄建设,李俊涛,李文凯,邵景干.纳米/玄武岩纤维改性SMA-13沥青混合料耐久性能研究[J].粘接,2025,52(03):63-66.

[14]王晓晓,苏维军,张超,邵杰,路阳,闵俊芳.纳米增强沥青黏结剂及混合料性能研究[J].建筑机械化,2025,46(08):137-141.

[15]聂广顺.纳米ZnO-SBR硫化复合改性沥青混合料路用性能研究[J].合成材料老化与应用,2025,54(04):46-49.

[16]Fenglei Zhang,Wenjun Huang,Hongzhou Zhu,Xiaoxuan Guo,Shi Fan,Li’er Chen,Yuyang Ao,Meng Zhang.Study on the pavement performance of biomimetic nano-modified epoxy asphalt mixtures[J].Construction and Building Materials,2025,492142896-142896.

[17]Yanyan Liu,Shuai Zhou,Qianlong Yang,Yingying Wang,Yi Lv,Ziqi He,Zhi Li.Fumes suppression effect and road performance of modified asphalt investigation by halloysite nanotubes[J].Construction and Building Materials,2025,472140868-140868.

[18]Sun Pei,Zhang Ke,Xiao Yun,Liang Zijun.Analysis of Pavement Performance for Nano-CaCO/SBS Modified Asphalt Mixture[J].Journal of Physics:Conference Series,2022,2329(1):25-26.

[19]Ji Zhiyuan,Sun Lu,Chen Luchuan,Gu Wenjun,Tian Yao,Zhang Xuanyu.Pavement performance and modification mechanisms of asphalt binder with nano-Al;2;O;3[J].International Journal of Pavement Engineering,2023,24(2):13-14.

[20]Liu Bo,Li Xiaoliang,Li Sheng.Pavement performance analysis of carbon nanotube/SBS composite modified asphalt[J].Carbon Letters,2023,34(1):343-350.